官渡区169公路大修工程（凉亭村进村段道路）中间督查质量鉴定

检测报告

报告编号：中设检(2019)-KMGD-004

中设设计集团股份有限公司工程质量检测中心

二○一九年六月一日

官渡区169公路大修工程（凉亭村进村段道路）

路基交工质量鉴定

检测报告

| 项目负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场主要测试人员 | 王德梅 沈绍林 邹桢 |  |  |
| 编 制 |  | 技术负责人 |  |
| 复 核 |  | 分管副主任 |  |
| 审 核 |  | 主 任 |  |
| 报 告 编 号 | 中设检(2019)-KMGD-004 |  |  |
| 检测单位 | 中设设计集团股份有限公司工程质量检测中心 |  |  |
| 证书编号 | 公路工程综合甲级 交GJC甲004 公路工程桥梁隧道工程专项 交GJC桥019 计量认证 171001060541 |  |  |
| 编制日期 | 二○一九年六月一日 |  |  |

注意事项：

1. 本报告未加盖报告专用章、缺页、添页、数据涂改均无效；无相关人员及签发人签字无效；未经检测单位许可复印无效。

2. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

3. 试验检测按国家标准、行业标准和企业标准执行，无标准的按双方协议执行。

目  录

1.0 工程概况	3

2.0 检测依据	3

3.0 检测时间	4

4.0 检测内容及方法	4

5.0 检测仪器设备	4

6.0 检测结论	4

7.0 检测结果汇总表	6

- 6.0 检测结论

（一）、基层弯沉

官渡区169公路大修工程（凉亭村进村段道路）：

双车道K0+000-K0+310段共计检测50点，合格50点，合格率为100%。

（二）、基层芯样无侧限抗压强度、厚度

官渡区169公路大修工程（凉亭村进村段道路）：

基层芯样无侧限抗压强度共计检测3点，合格3点，合格率为100%；

基层芯样厚度共计检测3点，合格3点，合格率为100%。