
昆明市官渡区保温材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。检验样品需购买，备用样品由被抽查企业先行无偿提供，并封存于被抽查企业。
抽样数量见表1：
表1 抽样数量

	产品名称
	抽样基数
	抽样数量

	保温材料
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	抽样基数以实际生产或待销售数量计，最低基数满足抽样数量即可
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	
	绝热用玻璃棉及其制品
	
	A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品

A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	泡沫玻璃绝热制品
	
	A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	绝热用硬质酚醛泡沫制品
	
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。

	
	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
	
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。

	
	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料
	
	B1级或B2(D)级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

B2（E）级：在同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	
	建筑外墙外保温用岩棉板
	
	A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品

A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
	
	A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品

A（A1）级：在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	建筑用岩棉绝热制品
	
	A（A2）在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品

A（A1）在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	建筑用真空绝热板
	
	A（A2）在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品

	
	建筑用金属面绝热夹芯板
	
	GB/T 23932-2009：B1级或B2 (D)级或A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，且岩棉、矿渣棉夹芯板需再抽取成品2块，其中至少10m2，且岩棉、矿渣棉夹芯板抽取的成品1块作为检验样品，10m2，且岩棉、矿渣棉夹芯板抽取的成品1块作为备用样品

B2（E）级或A（A1）级，在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，且岩棉、矿渣棉夹芯板需再抽取成品2块，其中至少3m2，且岩棉、矿渣棉夹芯板抽取的成品1块作为检验样品，3m2，且岩棉、矿渣棉夹芯板抽取的成品1块作为备用样品。
GB/T 23932-2009：B1级或B2 (D)级或A（A2）级：在同一批次产品中抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品

B2（E）级或A（A1）级，在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	膨胀珍珠岩绝热制品
	
	A（A1）级：在同一型号规格的产品中抽取样品数量不得少于4m2，将样品均分为两份，每份2m2，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

	注：1、抽取样品过程中，抽样人员需严格遵守被抽查单位的管理制度。

    2、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料、绝热用硬质酚醛泡沫制品产品抽取长度不小于900mm，宽度不小于 500mm 的产品；绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS)产品抽取长度不小于 900mm，宽度不小于 500mm，厚度不小于 50mm的产品；泡沫玻璃绝热制品产品抽取长度不小于500mm，宽度不小于400mm的产品。


2 检验依据
表2-1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.1—2021）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.1—2021
GB/T 8813—2020

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.1—2021
GB/T 8811-2008

	3
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 8810—2005

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	6
	熔结性
	GB/T 8812.1-2007


表2-2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.1—2025）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩性能
	GB/T 10801.1—2025
GB/T 8813—2020

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1—2025

GB/T 6343—2009

	3
	导热系数平均温度（25±2）℃
	GB/T 10801.1—2025
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1—2025
GB/T 8810—2005

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表3-1 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.2—2018）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.2—2018
GB/T 8813—2008

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.2—2018
GB/T 8811-2008

	3
	导热系数
	平均温度25℃
	GB/T 10801.2—2018

GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	热阻（厚度25mm时）
	平均温度25℃
	

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009 


表3-2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.2—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.2—2025
GB/T 8813—2020

	2
	吸水率，浸水96h
	GB/T 10801.2—2025
GB/T 8810—2005

	3
	绝热

性能
	导热系数
	平均温度25℃
	GB/T 10801.2—2025
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	
	
	热阻（厚度25mm时）
	平均温度25℃
	

	4
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009 

	5
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表4 外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10801.1—2025
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	2
	表观密度
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10801.1—2025
GB/T 6343—2009

	3
	吸水率（体积分数）
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10801.1—2025
GB/T 8810—2005

	4
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009


表5-1 金属面绝热夹芯板（执行GB/T 23932—2009）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	粘结强度
	GB/T 23932—2009

	2
	剥离性能
	GB/T 23932—2009

	3
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	4
	耐火极限
	GB/T 9978.1-2008


表5-2 金属面绝热夹芯板（执行GB/T 23932—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	传热系数
	GB/T 13475—2008

	2
	粘结强度
	GB/T 23932—2025

	3
	剥离性能
	GB/T 23932—2025

	4
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009


表6 建筑用岩棉板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	2
	质量吸湿率
	GB/T 5480—2017

	3
	憎水率
	GB/T 10299—2011

	4
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010
GB/T 5464—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026

	5
	短期吸水量
	 GB/T 30805—2024

	6
	压缩强度
	GB/T 19686—2015

GB/T 13480—2014

	7
	点载荷
	GB/T 19686—2015

GB/T 30802—2014

	注：1.钢结构和内保温用岩棉板制品不测短期吸水量项目；

2.屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测压缩强度项目；

3.屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测点载荷项目。


表7 建筑外墙外保温用岩棉板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	纤维平均直径
	GB/T 5480—2017

	2
	渣球含量
	GB/T 5480—2017

	3
	质量吸湿率
	GB/T 5480—2017

	4
	憎水率
	GB/T 10299—2011

	5
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	6
	压缩强度
	GB/T 25975—2018

GB/T 13480—2014

	7
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026


表8 泡沫玻璃绝热制品（板）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 5486—2008

	2
	导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	3
	抗压强度
	JC/T 647—2014

	4
	抗折强度
	JC/T 647—2014

	5
	耐碱性
	JC/T 647—2014
GB/T 29906—2013

	6
	吸水量
	JC/T 647—2014

	7
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026


表9 建筑用真空绝热板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸稳定性
	JG/T 438—2014

GB/T 8811-2008

	2
	穿刺强度
	JG/T 438—2014
GB/T 10004—2008

	3
	垂直于板面方向的抗拉强度
	JG/T 438—2014

	4
	压缩强度
	JG/T 438—2014
GB/T 8813—2020

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026


表10 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	渣球含量
	GB/T 5480-2017

	2
	纤维平均直径
	GB/T 5480-2017

	3
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	4
	热荷重收缩温度
	GB/T 11835-2016

	5
	有机物含量
	GB/T 11835-2016

	6
	燃烧性能
	GB 8624-2012


表11 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

	2
	压缩强度或形变10%压缩应力
	GB/T 8813-2020

	3
	芯密度
	GB/T 6343-2009

	4
	燃烧性能
	GB 8624-2012


表12 绝热用硬质酚醛泡沫制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 8813-2020

	2
	弯曲断裂力
	GB/T 8812.1-2007

	3
	导热系数（平均温度25℃±2℃）
	GB/T 10294-2008

	4
	垂直于板面的拉伸强度（适用时）
	GB/T 29906-2013

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012


表13 膨胀珍珠岩绝热制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 5486-2008

	2
	抗压强度
	GB/T 5486-2008

	3
	抗折强度
	GB/T 5486-2008

	4
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	5
	质量含水率
	GB/T 5486-2008

	6
	燃烧性能
	GB 8624-2012


表14 绝热用玻璃棉及其制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	渣球含量
	GB/T 5480-2017

	2
	纤维平均直径
	GB/T 5480-2017

	3
	导热系数[平均温度（25℃）]
	GB/T 10294-2008

	4
	热荷重收缩温度
	GB/T 5480-2017

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012


注：陈化时间应符合相应的产品标准要求。燃烧性能按照GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》强制性国家标准，对企业声称的燃烧性能分级进行测试和判定。对执行GB/T 10801.1、GB/T 10801.2的用于墙面保温且声称B1或B2级的泡沫塑料，需按照GB/T 2406.2加测氧指数。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10801.1—2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2—2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 13350-2017 绝热用玻璃棉及其制品

JC/T 647-2014 泡沫玻璃绝热制品

GB/T 20974-2014 绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）

GB/T 21558-2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 11835-2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品

JG/T 438-2014 建筑用真空绝热板

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 10303-2015 膨胀珍珠岩绝热制品

GB/T 41077—2021 建筑用绝热制品  六溴环十二烷的限值
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

4.1 本细则由昆明市官渡区市场监督管理局制定并负责解释。

4.2 本细则自2026年10月10日起发布实施。
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